**РЕНОВИР Биоцид**

**Средство для устранения и защиты поверхностей от различных**

**биопоражений: плесени, грибов, водорослей**

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

* Быстрый результат. Удаление биопоражений в течении 1-2 часов
* Высокая концентрация активных компонентов. С помощью одной канистры можно обработать 4000-6000 м2
* Длительный срок защиты
* Не ухудшает сцепление последующих покрытий

**СВОЙСТВА**

**РЕНОВИР Биоцид** – высококонцентрированная, растворимая в воде, эмульсия биоцидной композиции. РЕНОВИР Биоцид удаляет биопоражения и надолго защищает конструкции от повторного появления плесени, грибов, водорослей и мхов. После применения РЕНОВИР Биоцид интенсивность окрашенных или цветных покрытий увеличивается.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

* Внутри и снаружи помещений
* Штукатурки и кирпичная кладка
* Зона цоколя, фундаменты и кровля
* Подвальные помещения и зоны с высокой влажностью: ванные комнаты, бани и т.д.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ**

Перед применением РЕНОВИР Биоцид на поврежденных основаниях по возможности очистить существующие биопоражения механическим способом. Для профилактики появления биопоражения специальной подготовки не требуется. В трудно доступных местах для обработки следует предусмотреть распыление состава.

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ**

Сильно пораженные участки обрабатываются разбавленным составом в соотношении 1:20. Для защиты поверхностей от возможного появления биопоражения, разбавление состава следует осуществлять в пропорциях 1:30-1:40. Для разбавления состава отмерьте необходимое количество концентрированного состава, с учетом площади и вида существующих биопоражений. Смешайте их с водой в заданных пропорциях. Для обработки пораженного участка 100 м2, необходимо смешать 0,7-0,8 л концентрированной эмульсии с 13-15 л воды.

**НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА**

РЕНОВИР Биоцид наносится на подготовленное сухое основание при температуре выше +5 ºС при мощи распылителя или валика. Не следует применять материал в дождливую погоду и в случае возможного выпадения осадков ранее 2 часов после нанесения состава. Нанесенный состав РЕНОВИР Биоцид выдерживается в течении 1-2 часов, после чего, поверхность следует очисть механически от остатков биопоражений. РЕНОВИР Биоцид нанести повторно, для профилактики последующего появления биопоражений. Высыхание поверхностей, перед нанесением покрытий составляет 8-16 часов. После высыхания, состав не оказывает вредного воздействия на жизнедеятельность человека и окружающей среды.

**ВНИМАНИЕ**

Работы следует проводить в проветриваемых помещений. В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их следу промыть обильным количеством воды. Беречь от детей. Не допускать попадания состава в водоемы.

**ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА**

РЕНОВИР Биоцид поставляется в канистрах 10, 30 литров. Хранение - в течение 12 месяцев в заводской упаковке, в условиях, исключающих замораживания состава. Изготовитель гарантирует соответствие техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Расход, г/м2 | 150-200 |
| Пропорции смешивания | 1:20-1:40 |
| Состав | Концентрат биоцида |